ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Dane informacyjne.

- Plan sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000.

- Krótki opis elementów istniejącego budynku.

- Wartość współczynnika przenikania ciepła „U”.

- Opis techniczny projektowanego docieplenia.

- Rysunki szczegółowe.

- Projekt kolorystyki.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Oświadczenie projektanta.

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Dane informacyjne

| Zamawiający: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław, ul. Mieszka I 2 |
| --- | --- |
| Zamówienie: | Umowa nr FA/540/R/198/2006 z dnia 30.11.2006 r. |

Przedmiot opracowania:

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mieszka I 2  w Inowrocławiu

Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Konstrukcja:

  - stropodach dwuspadowy wentylowany w ścianach podłużnych, kryty papą

  - ściany zewnętrzne podłużne z gazobetonu gr. 24 cm

  - ściany szczytowe warstwowe (płyta żelbetowa gr.15 cm + gazobeton 24 cm + płyty azbestowo-cementowe 0,5 cm)

  - ściany piwnic betonowe gr. 15 cm

  - strop nad piwnicą – płyta kanałowa 24 cm  ocieplona płytą półtwardą z wełny mineralnej

Budynek zrealizowany w systemie wielkoblokowym wg KUB.

- Architektura:

  - cokół – tynk c/w malowany farbami emulsyjnymi

  - tynki zewnętrzne c/w malowane farbami emulsyjnymi

  - stolarka okienna drewniana , częściowo z PCV,

  - drzwi wejściowe drewniane,

  - balkony  z balustradą z pręta , z czoła ekrany z płyty betonowej

  - elementy blacharskie – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, opierzenia płyt balkonowych – z blachy ocynkowanej ( część parapetów  zewnętrznych  z PCV lub blachy powlekanej)

  - na ścianach podłużnych istnieją otwory wentylacji stropodachu.

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA „U”

Na podstawie AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU opracowanego przez Zakład Inżynierii Środowiska (audytor mgr inż. Jacek Miklas) przyjęto:

- stropodach – ocieplenie 20 cm warstwą granulowanej wełny mineralnej – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,187 W/m2xK

- ściany zewnętrzne podłużne – ocieplenie styropianem  gr. 12 cm – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,241 W/m2xK

- ściany szczytowe – ocieplenie styropianem  gr. 10 cm – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,217 W/m2xK

Opis techniczny docieplenia

I. DANE OGÓLNE:

Budynek mieszkalny 5 kondygnacyjny, 5 klatkowy, wolnostojący, podpiwniczony przy ul. Mieszka I  2  w Inowrocławiu.

- Projekt przewiduje zastosowanie systemu dociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką, mokrą.

- Docieplenie stropodachu projektuje się metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej.

Klasyfikacja ogniowa zastosowanego systemu: system winien posiadać atest nie rozprzestrzeniania ognia.

Zastosowany system winien posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB.

II. OPIS DOCIEPLENIA STROPODACHU

Projektuje się ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej w postaci granulatu metodą wdmuchiwania. Grubość warstwy przyjęto 16 cm.

Do wykonania docieplenia stropodachu zastosowano granulat z wełny mineralnej Paroc Gran (Aprobata Techniczna AT/99-11-008) lub inny równoważny.

Technologia robót

- Roboty przygotowawcze:

- Wykonać w płytach dachowych otwory o średnicy 110 mm rozmieszczone wg potrzeb.

- Wykonać w płytach dachowych  otwory o wymiarach 50x50 cm służące jako włazy technologiczne (wg potrzeb)

- Roboty dociepleniowe:

- Ułożyć granulowaną wełnę mineralną metodą wdmuchiwania za pomocą agregatu do transportu pneumatycznego materiałów sypkich.

- Przy prowadzeniu robót stosować do bieżącej oceny wykonywanego nadmuchu, kamerę na promieniowanie podczerwone zaopatrzoną w giętki peryskop umożliwiający wprowadzenie obiektywu do przestrzeni międzydachowej.

- Roboty wykończeniowe:

- W miejscu otworów o średnicy 110 mm  zamontować wywiewki z PCV, a następnie obrobić papą i lepikiem.

- Otwory włazowe technologiczne o wym. 50x50 cm należy zamknąć montując płyty z blachy stalowej o wym. 70x70 cm grub. 5 mm zabezpieczonej powłoką antykorozyjną.

- Uzupełnić pokrycie dachu papą asfaltową na lepiku.

III. OPIS DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

Ściany podłużne budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 12 cm

Ściany szczytowe budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 10 cm

Ściany cokołu budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 5 cm

- 30 cm cokołu (od ściany do okien piwnicznych) należy docieplić  wyrównująco płytą styropianową  grubości 9 cm

Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac  dociepleniowych należy wykonać:

- demontaż rynien i rur spustowych, opierzeń przyściennych oraz parapetów zewnętrznych,

- demontaż płyt azbestowo – cementowych ze ścian szczytowych,

- demontaż instalacji odgromowej,

- remont balkonów (wymiana izolacji, opierzeń blacharskich, posadzek),

- remont ekranów czołowych balustrad balkonowych: uzupełnienie i naprawa braków w ekranach, wykonanie zbrojenia cienkowarstwowego, wykonanie tynku mineralnego, malowanie farbą silikonową.

- roboty związane z likwidacją luxferów w wejściach do budynku: demontaż luxferów, zamurowanie otworów bloczkami gazobetonowymi, wymiana drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe powlekane, częściowo oszklone o wym. 100x200 , otynkowanie ścian po zamurowaniu wewnątrz i na zewnątrz,

- wymiana okien klatek schodowych na okna PCV – klatka IV i V (pozostałe klatki – okna wymienione),

- wymiana okien piwnic na okna PCV,

- uzupełnienie ubytków w tynkach ścian zewnętrznych i cokołu,

- oczyszczenie metodą mechaniczną powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia,

dot. demontażu płyt azbestowo – cementowych ze ścian szczytowych:

Demontaż płyt azbestowo – cementowych prowadzić zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i  usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) oraz USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628).

Roboty demontażowe muszą być prowadzone przez wykonawcę, posiadającego zgodę Starosty na wytwarzanie i utylizację odpadów azbestowych.

Charakterystyka i dane szczegółowe materiałów zastosowanego systemu:

Powłoka termoizolacyjna:

    - Płyta styropianowa PS-E  FS 15 odgazowana z pianki twardego styropianu klasy B1 (DIN 4102) trudnopalna samogasnąca  grubości 12 cm ,10 cm i 5 cm

Mocowanie (klejenie i kołkowanie):

    - Spoiwo mineralne modyfikowane (zużycie 3,5 kg/m2)

    - Kołki rozprężne Ø 10 dł. 180 mm i 230 mm (6 szt./m2)

Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):

    - Spoiwo mineralne modyfikowane  (zużycie 3kg/m2).

    - Siatka wzmacniająca z włókien szklanych Standard Plus

Tynk mineralny:

    - Tynk mineralny modyfikowany o fakturze tzw.” baranka”  (zużycie 2,4 kg/m2)

Malowanie farbą silikonową:

    - Farba silikonowa (zużycie przy dwukrotnym malowaniu 0,30  l/m2 lub 0,4 kg/m2)

Technologia robót dociepleniowych:

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku począwszy od linii nadproża okien piwnicznych. Dolną krawędź płyty styropianowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą profilu cokołowego (listwa startowa). Profile te stanowią podparcie montażowe pierwszej warstwy płyt. Listwy cokołowe montuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej 3 szt. na 1 mb listwy.

Mocowanie płyt izolacji termicznej:

Projektowaną warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3 gr. 12 cm dla ścian podłużnych i gr. 10 cm dla ścian szczytowych o krawędziach frezowanych oraz gr. 5 i 9 cm dla cokołu.

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa (spoiwo) klejowa wspomagana kołkami systemowymi. Zaprawę klejową nakładać metodą „ramki”. Kołki mocować w ilości 6 szt./m2.

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza  nie jest niższa niż 50C.

Uwaga:

Nie zakrywać otworów wentylacji stropodachu w ścianach podłużnych.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie:

Po przyklejeniu na całej powierzchni ścian płyt styropianowych należy wykonać warstwę zbrojoną z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego.

Bezwzględnie należy stosować zasadę łączenia poszczególnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm w połączeniach pionowych i poziomych.

Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa winna mieć grubość ok. 3,0 mm.

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2,0 m powyżej terenu  powinny być wzmocnione dodatkowa warstwą siatki.

Należy zamocować listwy narożne na narożnikach budynku na całej wysokości oraz w ościeżach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C.

Wykończenie cokołu:

Należy docieplić ściany cokołu płyta styropianową gr. 5 cm + 9 cm (na wys. 30 cm – wyrównanie).

Wykonanie tynku mineralnego:

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych, mineralnych.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 50C’ a max. 250C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

Roboty malarskie:

Po wykonaniu wszystkich etapów systemu docieplenia należy przystąpić do wykonania  zaprojektowanej kolorystyki za pomocą farb elewacyjnych na bazie żywic silikonowych. Nakładanie farby wykonać należy w dwóch powłokach – gruntującej i nawierzchniowej, za pomocą szczotki lub wałka.

Prace malarskie należy wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Prace zakończeniowe:

Po zakończeniu czynności dociepleniowych oraz  malowania elewacji należy:

- zamontować rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej (rura spustowa do wys. 2,0 m od poziomu terenu z PCV), opierzenia i progi balkonowe z blachy ocynkowanej oraz parapety okienne z blachy powlekanej.

- udrożnić otwory wentylacji stropodachów znajdujące się na ścianach podłużnych i osadzić kratki wentylacyjne z PCV.

- zamontować instalację odgromową wraz z dokonaniem pomiarów uziemienia.

Opracował:

## Leszek F. Rychłowski

.......................................................                                                      Inowrocław 31.01.2007 r.

(imię i nazwisko)

4839/61

.......................................................

(nr  uprawnień)

### KUP/BO/0154/03

.......................................................

(nr członkowski izby zawodowej)

#### Oświadczenie  projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

Projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji  budynku mieszkalnego przy ul. Mieszka I 2  w Inowrocławiu.

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy      technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.