PROJEKT BUDOWLANY:

| INWESTOR: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław, ul. Armii Krajowej 12 |
| --- | --- |
| TEMAT: | Projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 12 w Inowrocławiu |
| ETAP: | Projekt budowlany |
| PROJEKTANT: | Leszek F. Rychłowski |
| Kubatura – 11.550,00 m3 |  |

Inowrocław  31 stycznia 2007 r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Dane informacyjne.

- Plan sytuacyjny obiektu w skali 1 : 1000.

- Krótki opis elementów istniejącego budynku.

- Wartość współczynnika przenikania ciepła „U”.

- Opis techniczny projektowanego docieplenia.

- Rysunki poglądowe.

- Kolorystyka budynku.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Oświadczenie projektanta.

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Dane informacyjne

| Zamawiający: | Wspólnota Mieszkaniowa 88-100 Inowrocław, ul. Armii Krajowej 12 |
| --- | --- |
| Zamówienie: | Umowa nr FA/540/R/196/2006 z dnia 30.11.2006 r. |

Przedmiot opracowania:

Docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 12 w Inowrocławiu.

Krótki opis elementów istniejącego budynku

- Konstrukcja:

  - stropodach wentylowany – płyty korytkowe oparte na ściankach ażurowych

  - dach nadbudówki  jednospadowy w kierunku wejść do budynku kryty papą

  - dach budynku nad częścią mieszkalną dwuspadowy kryty papą

  - ściany zewnętrzne:

    - podłużne I-III kondygnacji – 1,5 cegły pełnej tj. 38 cm

    - podłużne IV kondygnacji – 1 cegła pełna tj. 25 cm

    - szczytowe – ocieplone styropianem 12 cm

Konstrukcja budynku monolityczna w układzie poprzecznym w parterze budynku, pozostała część budynku tradycyjna.

- Architektura:

  - cokół – tynk c/w malowany farbami emulsyjnymi

  - tynki zewnętrzne c/w malowane farbami emulsyjnymi

  - stolarka okienna drewniana , częściowo z PCV,

  - drzwi wejściowe drewniane jednoskrzydłowe,

  - balkony z balustradą z siatki w ramach metalowych i częściowo pełnych ekranów,

  - elementy blacharskie – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, opierzenia płyt balkonowych – z blachy ocynkowanej ( część parapetów  zewnętrznych  z PCV lub blachy powlekanej)

  - na ścianach podłużnych istnieją otwory wentylacji stropodachu

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA „U”

Na podstawie AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU opracowanego przez „PROINBUD” Tomasz Wróbel Nowa Wieś 23i 14-200 Iława (audytor mgr inż. Tomasz Wróbel) przyjęto:

- stropodach – ocieplenie 15 cm warstwą granulowanej wełny mineralnej – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,20 W/m2xK

- ściany zewnętrzne podłużne – ocieplenie styropianem  gr. 12 cm – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,25 W/m2xK

Opis techniczny docieplenia

I. DANE OGÓLNE:

Budynek mieszkalny 4 kondygnacyjny, 4 klatkowy, wolnostojący, podpiwniczony przy ul. Armii Krajowej 12 w Inowrocławiu. W części parterowej budynku znajdują się lokale handlowo-usługowe.

- Projekt przewiduje zastosowanie systemu dociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką, mokrą.

- Docieplenie stropodachu projektuje się metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej.

Klasyfikacja ogniowa zastosowanych systemów : system winien posiadać atest nie rozprzestrzeniania ognia.

Zastosowany system winien posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB.

II. OPIS DOCIEPLENIA STROPODACHU

Projektuje się ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej w postaci granulatu metodą wdmuchiwania. Grubość warstwy przyjęto 15 cm.

Do wykonania docieplenia stropodachu zastosowano granulat z wełny mineralnej Paroc Gran (Aprobata Techniczna AT/99-11-008) lub inny równoważny.

Technologia robót

- Roboty przygotowawcze:

- Wykonać w płytach dachowych otwory o średnicy 110 mm rozmieszczone wg potrzeb.

- Wykonać w płytach dachowych  otwory o wymiarach 50x50 cm służące jako włazy technologiczne (wg potrzeb)

- Roboty dociepleniowe:

- Ułożyć granulowaną wełnę mineralną metodą wdmuchiwania za pomocą agregatu do transportu pneumatycznego materiałów sypkich.

- Przy prowadzeniu robót stosować do bieżącej oceny wykonywanego nadmuchu, kamerę na promieniowanie podczerwone zaopatrzoną w giętki peryskop umożliwiający wprowadzenie obiektywu do przestrzeni międzydachowej.

- Roboty wykończeniowe:

- W miejscu otworów o średnicy 110 mm  zamontować wywiewki z PCV, a następnie obrobić papą i lepikiem.

- Otwory włazowe technologiczne o wym. 50x50 cm należy zamknąć montując płyty z blachy stalowej o wym. 70x70 cm grub. 5 mm zabezpieczonej powłoką antykorozyjną.

- Uzupełnić pokrycie dachu papą asfaltową na lepiku.

III. OPIS DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

Ściany podłużne budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 12 cm

Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy wykonać:

- demontaż rynien i rur spustowych, opierzeń przyściennych oraz parapetów zewnętrznych,

- wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi aluminiowe powlekane, częściowo oszklone (drzwi z pełnym wyposażeniem do elektrozaczepu) ,

- remont balkonów (wymiana izolacji, opierzeń blacharskich, posadzek),

- uzupełnienie ubytków w tynkach ścian zewnętrznych i cokołu,

- oczyszczenie metodą mechaniczną powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia,

Charakterystyka i dane szczegółowe materiałów zastosowanego systemu:

Powłoka termoizolacyjna:

    - Płyta styropianowa PS-E  FS 15 odgazowana z pianki twardego styropianu klasy B1 (DIN 4102) trudnopalna samogasnąca  o krawędziach frezowanych grubości 12 cm,

Mocowanie (klejenie i kołkowanie):

    - Spoiwo mineralne modyfikowane (zużycie 3,5 kg/m2)

    - Kołki rozprężne Ø 10 dł. 180 mm i 230 mm (6 szt./m2)

Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):

    - Spoiwo mineralne modyfikowane  (zużycie 3kg/m2).

    - Siatka wzmacniająca z włókien szklanych Standard Plus

Tynk mineralny:

    - Tynk mineralny modyfikowany (zużycie 2,4 kg/m2)

Malowanie farbą silikonową:

    - Farba silikonowa (zużycie przy dwukrotnym malowaniu 0,30  l/m2 lub 0,4 kg/m2)

Technologia robót dociepleniowych:

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku począwszy od poziomu gruntu. Dolną krawędź płyty styropianowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą profilu cokołowego (listwa startowa). Profile te stanowią podparcie montażowe pierwszej warstwy płyt. Listwy cokołowe montuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej 3 szt. na 1 mb listwy.

Mocowanie płyt izolacji termicznej:

Projektowaną warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3 gr. 12 cm o krawędziach frezowanych.

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa (spoiwo) klejowa wspomagana kołkami systemowymi. Zaprawę klejową nakładać metodą „ramki”. Kołki mocować w ilości 6 szt./m2

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrz nie jest niższa niż 50C.

  - Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie:

Po przyklejeniu na całej powierzchni ścian płyt styropianowych należy wykonać warstwę zbrojoną z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego.

Bezwzględnie należy stosować zasadę łączenia poszczególnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm w połączeniach pionowych i poziomych.

Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa winna mieć grubość ok. 3,0 mm.

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2,0 m powyżej terenu  powinny być wzmocnione dodatkowa warstwą siatki.

Należy zamocować listwy narożne na narożnikach budynku na całej wysokości oraz w ościeżach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C.

Wykonanie tynku mineralnego:

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych, mineralnych – faktura tynku tzw. „baranek”.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 50C’ a max. 250C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

Roboty malarskie:

Po wykonaniu wszystkich etapów systemu docieplenia należy przystąpić do wykonania  zaprojektowanej kolorystyki za pomocą farb elewacyjnych na bazie żywic silikonowych. Nakładanie farby wykonać należy w dwóch powłokach – gruntującej i nawierzchniowej, za pomocą szczotki lub wałka.

Pomalować również ściany szczytowe (wcześniej docieplone)

Prace malarskie należy wykonywać najwcześniej po 48 godz. od wykonania wyprawy tynkarskiej, przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Uwaga : Kolorystykę zaprojektowano wg palety kolorów systemu ATLAS. Stosując system równoważny należy zwrócić szczególną uwagę na dobranie kolorów zgodnych z projektem kolorystyki.

  - Prace zakończeniowe:

Po zakończeniu czynności dociepleniowych oraz      malowania elewacji należy:

- zamontować rynny , rury spustowe (rury spustowe do wys. 2,00 m od poziomu terenu z PCV), opierzenia i progi balkonowe z blachy ocynkowanej oraz parapety okienne z blachy powlekanej.

- udrożnić otwory wentylacji stropodachów znajdujące się na ścianach podłużnych i osadzić kratki wentylacyjne z PCV.

- uzupełnić i naprawić opaskę betonową wokół budynku,

Opracował: